АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.В.ДВ.5.1 «Металлургическая экспертиза металлопродукции»

Дисциплина «Металлургическая экспертиза металлопродукции» является частью цикла Б3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400 «Металлургия» по профилю «Металловедение и термическая обработка металлов».

Дисциплина реализуется на физико-технологическом факультете ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» кафедрой «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы».

Целью дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков экспертизы оценки металлургического качества продукции, дефектов металлоизделий, природы их образования, управления качеством металлопродукции на всех этапах ее производства

Задачи дисциплины:

- формирование знаний основ природы возникновения и классификации дефектов металлов;

- освоение методики экспертизы дефектных областей;

- получение навыков анализа экспериментальной информации и выбора методов исследования для решения конкретных практических задач.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать причины возникновения и виды дефектов металлопродукции;

уметь:

- анализировать взаимосвязь дефектов с технологией производства металлоизделий;

- выбирать эффективные методы выявления дефектов;

владеть методами разработки рекомендаций по устранению дефектов.

Дисциплина нацелена на формирование:

- общекультурных компетенций (ОК) – (ОК-6), (ОК-14);

- профессиональных компетенций (ПК): (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-13), (ПК-18), (ПК-19).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом причин возникновения дефектов металлопродукции, факторами, способствующими формированию дефектов на различных этапах металлургического производства, методиками металлургической экспертизы, разработкой технологических рекомендаций по совершенствованию технологии производства металлопродукции для устранения дефектов.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов, рубежный контроль в форме отчетов по лабораторным и самостоятельным работам и промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 15 часов лекционных занятий, 30 часов лабораторных работ, 15 часов практических занятий и 48 часов самостоятельной работы студента.