АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.В.ОД.7 «Теория и технология СВС»

Дисциплина «Теория и технология СВС» является частью цикла Б3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400 «Металлургия» по профилю «Порошковая металлургия».

Дисциплина реализуется на физико-технологическом факультете ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» кафедрой «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы».

Цели дисциплины:

- формирование инженерных навыков построения технологических процессов СВС;

- формирование знаний теории и практики различных способов производства материалов методами СВС.

Задачи дисциплины:

- изучение физико-химических основ и технологических особенностей процессов СВС материалов различных классов;

- освоение методов контроля за техпроцессом и качеством изделий, методик анализа. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

иметь представление:

- о типах горения процесса СВС (безгазовое, фильтрационное, многофазное);

- о способах инициирования процесса горения и режимах распространения фронта горения;

знать:

- типы СВС-технологий;

- виды оборудования для производства изделий методом СВС;

- влияние технологических условий на структуру и физико-химические свойства материалов;

уметь:

- анализировать и обоснованно выбирать компоненты исходных шихт СВС, рассчитывать составы;

- строить зависимости параметров горения и синтеза от технологических факторов;

- выбирать основное и вспомогательное оборудования для получения СВС-материалов;

владеть:

- теорией и технологией процессов получения материалов методами СВС;

- справочной и технической литературой в области СВС.

Дисциплина нацелена на формирование:

- общекультурной компетенции (ОК) - (ОК-6);

- профессиональных компетенций (ПК) – (ПК-4), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-21).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со способами получения материалов методом СВС. Рассматриваются технологические типы процессов производства порошков, материалов и изделий, соединений, наплавок и покрытий, так же лабораторные установки для исследования процессов СВС и оборудование для промышленной реализации СВС-технологий. Особое внимание уделено азидной технологии СВС (СВС-Аз).

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме теста, отчетов по лабораторным работам, рубежный контроль в форме теста, устного опроса и промежуточный контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены 30 часов лекционных занятий, 30 часов лабораторных работ, 15 часов практических занятий, 69 часов самостоятельной работы студента и курсовой проект.