АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.В.ДВ.3.2 «Функциональные новые материалы»

Дисциплина «Функциональные новые материалы» является частью цикла Б3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150100 «Материаловедение и технологии материалов».

Дисциплина реализуется на физико-технологическом факультете ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» кафедрой «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы».

Целью дисциплины является изучение важнейших особенностей функциональных наноматериалов, включая их структуру, физические свойства, методы синтеза и области применения.

Задачи дисциплины:

изучение структуры, физических свойств, методов синтеза и исследования наноматериалов;

знание современного состояния использования функциональных наноматериалов для создания наноэлектромеханических систем, разнообразных устройств нано- и молекулярной электроники, а также магнитных носителей информации.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

наиболее актуальные нанотехнологические проблемы;

важнейшие особенности структуры и свойств функциональных наноматериалов;

основные методы синтеза функциональных новых материалов;

современное состояние использования функциональных наноматериалов;

уметь:

использовать на практике современные представления наук о материалах;

применять на практике знания о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов;

применять основные типы современных функциональных материалов для решения производственных задач;

приобрести навыки:

выбора функциональных новых материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности, экологических последствий их применения;

выработки решений наиболее актуальных проблем науки и техники.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК) - (ПК-1), (ПК-7), (ПК-9).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нанокластерами, наноструктурами, свойствами веществ в нанокристаллическом состоянии, методами получения и применения функциональных новых материалов.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов, рубежный контроль в форме тестов и промежуточный контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 15 часов лекционных занятий, 30 часов лабораторных работ и 27 часов самостоятельной работы студента.